eponge vegetale gros travaux

FICHE TECHNIQUE

Photo non contractuelle (voir descriptif)

##### Code produit

197008

##### Gencod produit

| # 1 - Descriptif général Eponge végétale gros travaux |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 - Caractéristiques techniques Poids : 92g Dimension : 140x90x50mm |  |  |
| 3 - Composition Cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle Structure renforcée avec du coton |  |  |
| ## 4 - Propriétés Densité : 0.032g/cm3 Humidité/poids sec : 70% Absorption : > 0.6 l/dm3 Ténacité : > 0.8 daN/cm² | 5 - Caractéristiques physico-chimiques |  |
| 6 - Utilisation et conseils d’utilisation Idéale pour nettoyer, lessiver et essuyer les surfaces Grande capacité d’absorption et grande résistance au déchirement Rincer abondamment avant et après utilisation. N’utiliser d’Eau de Javel que fortement diluée ( <1 g/l) Lavable en machine à 60° |  |  |
| 7 - Conditionnement et logistique |  |  |
| Conditionnement : à l’unité Carton : par 10 |  |  |