| 1 - Descriptif général Eponge végétale blonde marque VERITT |
| --- |
| 2 - Caractéristiques techniques Poids : 65g Dimension : 140x90x35mm |
| 3 - Composition Cellulose obtenue à partir de pâte à bois et de cellulose naturelle Structure renforcée avec du coton |
| 4 - Propriétés Densité : 0.033g/cm3 Humidité/poids sec : 200% Absorption : 25 fois son poids sec Ténacité : 1.6 daN/cm² | 5 - Caractéristiques physico-chimiques |
| 6 - Utilisation et conseils d’utilisation Idéale pour le nettoyage de tout type de surface. Grande capacité d’absorption et grande résistance au déchirement Rincer abondamment avant et après utilisation. N’utiliser d’Eau de Javel que fortement diluée ( <1 g/l) Lavable en machine à 60° |
| 7 - Conditionnement et logistique |
| Conditionnement : à l’unité Carton : 19 Dimension carton : 290x225x145mm | Carton/palette : 169 13 cartons/rang 13 rangs/palette |

# Text boxes

eponge vegetale blonde n°7

FICHE TECHNIQUE

##### Gencod produit

##### Code produit

197007

Photo non contractuelle (voir descriptif)