Balsan 
Balsan moquette
2 Corbilly
F-36330 ARTHON
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com
Vendredi 9 Juin 2017 

DESCRIPTIF TYPE BALSAN - BOLéRO PLANKS 

La moquette aura un classement FEU Bfl-s1 - libre sur ciment. 

Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) %2 27 dB / Absorption aux bruits aériens (NF EN ISO 11654) %1 0.2. 

Elle bénéficiera d'un traitement antistatique permanent et du traitement facilitant l'entretien Balsan Protect®. 

La moquette Dalle sera labellisée PRODIS avec les N° 690C66D9. 

Elle répondra aux impositions de la norme HQE selon le profil défini, notamment en ce qui concerne les COV.
Les émissions dans l'air de TVOC а 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 µg/mі et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Des FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires) conformes а la NF P0110 sont également disponibles. 

CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 1030
Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 750
Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885
Epaisseur totale (mm) - NF ISO 1765 : 8.5
Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 5.4
Serrage (points) - NF ISO 1763 : 48
Densité (p/m²)- NF ISO 1763 : 189600