Balsan 
Balsan moquette
2 Corbilly
F-36330 ARTHON
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com
Vendredi 9 Juin 2017 

DESCRIPTIF TYPE BALSAN - JUNGLE 

Le revêtement de sol sélectionné est une Dalle à velours bouclé structuré sur envers en dalles plombantes amovibles  de large de type Dalle de la société BALSAN ou équivalent. 

La moquette aura un classement FEU Bfl-s1 - libre sur ciment. 

Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) %2 25 dB / Absorption aux bruits aériens (NF EN ISO 11654) %1 0.20. 

Elle sera composée d'un velours 100% Polyamide régénéré ECONYL®, d'un poids total (NF ISO 8543) de 4365 g/mІ, d'un poids de velours de 770 g/mІ, d'un poids de velours utile de 460 gr/mІ et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 6.8 mm. 

Elle bénéficiera d'un traitement antistatique permanent. 

La moquette Dalle sera labellisée PRODIS avec les N° 2D989AF9. 

Elle répondra aux impositions de la norme HQE selon le profil défini, notamment en ce qui concerne les COV.
Les émissions dans l'air de TVOC а 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 µg/mі et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.
Des FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires) conformes а la NF P0110 sont également disponibles. 

CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 770
Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 460
Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 4365
Epaisseur totale (mm) - NF ISO 1765 : 6.8
Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 3.4
Serrage (points) - NF ISO 1763 : 42
Densité (p/m²)- NF ISO 1763 : 197400