# SOUS-COUCHE MULTI-SUPPORTS

Date : 2010	Classement : NFT 36  - 005 Famille I classe 4a

| Caractéristiques de la Peinture | Méthode | Spécifications |
| --- | --- | --- |
| # Nature de la résine |  | Acrylique |
| # Sec au toucher | T 20°C | 30 minutes |
| Recouvrable | T 20°C | 12 Heures |
| Dilution |  | Prêt à l’emploi |
| Rendement |  | 10 m² /L |

Valeur limite UE (cat A/g) : 50 g/l (2007) 30g/l (2010).

Ce produit contient moins de 1g/l.

SUPPORTS

Placo, bois, plâtre et dérivés

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Rouleaux poils 8 à 12 mm,

Pinceau spécial acrylique

PROPRIÉTÉS

Idéal pour préparer la décoration de votre l’intérieur, la sous-couche avi s’applique directement sur tous les supports : plaques de plâtre cartonnées, bois, plâtre et dérivés. Formule double action : très opacifiante et pénétrante, elle crée un film uniforme, régulant les différences d’absorption de fond pour une parfaite adhérence de la peinture de finition.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs à cœur et propres.

- Eliminer les parties non adhérentes par tout moyen approprié.

- Eliminer toutes traces de taches grasses.

- Reboucher les griffures et les trous avec un mastic approprié et bien laisser sécher.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avec une spatule plate, avant l'application.

Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

Travailler hors courant d’air par une température idéale située entre 15°c et 23°c

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 8°c ou supérieure à 30°c et une hygrométrie supérieure à 65%

- sur support chaud

- sur support humide

- en surcharge, le temps de séchage serait considérablement augmenté

NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Conserver les emballages soigneusement fermés. Stocker à l’abri du gel.