LOCTITE

Colle Universal

Invisible Seringue

25 ml

DESTINATION

Collage rapide et restauration de la plupart de matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE, PTFE…), la pierre, le marbre…

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation : Les surfaces à coller doivent être sèches et dépourvues de saleté et de graisse.

Appuyez sur le piston de la seringue, déposez les 2 composants dans un récipient adapté et mélangez avec une spatule jusqu'à ce que vous obteniez une couleur uniforme.

Application du produit : appliquez et étalez le mélange des deux composants sur l’une de deux surfaces et assemblez-les.

Le temps d’application maximal est de 3 minutes après avoir mélangé (à 20-25 degrés)

CONDITIONNEMENT

Seringue auto-mélangeuse 25ml/30g

CARACTERISTIQUES

- multi usages

- idéal pour le verre

- ne coule pas

- bonne résistance à l’eau, l’huile et aux solvants

Avant séchage :

Technologie                                                     Très fortes performances Epoxy

Couleur                                                          Transparent

Poids spécifique                                             1.2g/ml

Pendant le mélange et le séchage :

Temps d’application                                            Maximum 3 minutes après avoir mélangé

Temps de correction                                            5 min après l’application

Temps de séchage                                              Le collage peut être sollicité après 2H. Le

temps de séchage définitif est de 24h

Précaution d’emploi

Utilisez de l’éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu’ils durcissent.

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Autres produits EPOXY Liquides

| LOCTITE EPOXY Express | Seringue 11ml |
| --- | --- |
| LOCTITE EPOXY Metal | Seringue 25ml |
| LOCTITE EPOXY Loctite N°1 Instant Power | Seringue 11g |

| Mise à jour de la fiche technique : Mars 2016 |  |
| --- | --- |
| HENKEL France SAS SERVICE TECHNIQUE 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé) |  |