Pattex

TOUS MATERIAUX

290g

COMPOSITION

Mastic de fixation sans solvant. Colle à base de polymère haute performance transparente (technologie Flextec).

DESTINATIONS

Permet de réaliser tous les collages* souples dans les conditions les plus extrêmes, en intérieur comme en extérieur.

- Permet la fixation d’éléments de grande longueur (plinthes, lambris, baguettes profilées, tasseaux, gouttières…). L’adhérence initiale très élevée permet de rattraper la grande nervosité de ces matériaux.

- Permet la fixation d’éléments de décoration (moulures, rosaces, équerres, dalles, briquettes).

- Convient sur des supports poreux tels que le plâtre, la brique, le bois et sur des supports bloqués tels que le métal, le miroir**, le carrelage, la pierre ou le PVC rigide.

- Convient sur support humide et en extérieur.

- Permet la fixation d’objets de poids élevés (jusqu’à 35kg/cm²).

Pour les utilisations intérieures et extérieures.

*Sauf PE, PP, et Teflon™

** Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036.

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation:

Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres, dégraissées et dépourvues de poussière. La formule adhère sur supports secs ou humides.

Enlevez les polluants, par exemple: la poussière, la graisse, l’huile ou la rouille avec de l’alcool, de l’acétone ou/et du papier de verre.

Vérifier la résistance d’assemblage entre le revêtement et le substrat.

Les collages peuvent s’effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peintures, enduit, crépi et autres revêtements).

Application:

Ouvrir l’extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité.

Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur

Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l’une des deux surfaces

Assemblez les 2 surfaces ensemble et exercer une pression sur les deux surfaces pendant 5 secondes. Le maintien est immédiat. Le séchage et la résistance finale sont atteints après 24h à 48h. Ne pas solliciter le collage avant ce délai.

Lisser l’excès de colle ou débords immédiatement à l’aide d’un chiffon sec.

Attention ! Un poids excessif peut engendrer la rupture du support.

CONDITIONNEMENT

PATTEX Miroir / Carrelage est conditionnée en cartouche de 290g. Stockage 12 mois dans la cartouche d’origine fermée, au frais à l’abri du gel.

CARACTERISTIQUES

| Couleur | Transparent |
| --- | --- |
| Consistance | Pâteux |
| Densité | Environ 1.60 |
| Consommation | Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12m linéaire environ |
| Solvant | Non |
| Temps ouvert | Environ 20mn à +20°C |
| Temps de prise | Résistance finale après 48h minimum |
| Résistance à l’humidité | Intérieur, extérieur, supports mouillés |
| Résistance à l’eau | Oui |
| Résistance à la température | De -30°C à +90°C |
| Recouvrabilité toute peinture* | Possible après séchage total |

* Faire des essais au préalable

Plus d’informations:

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

| HENKEL France SERVICE TECHNIQUE 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com |  |
| --- | --- |
|  | www.toutcoller.com |

Nomenclature douanière : 35061000

Pays de fabrication : Allemagne

PATTEX

Tous Matériaux 290g  PCB 12 (carton)

|  |  |  | Dimensions (en MM) | Poids Net (en KG) | Poids Brut (en KG) | Palettisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nbre colis/couche | Nbre couche/palette | Total colis/palette | Total uc/palette |
|  |  |  | L | l | H |  |  |  |  |  |  |
| Tous Matériaux | produit | 50 | 50 | 230 | 0.29 | 0.352 |  |  |  |  |
|  | colis | 211 | 163 | 240 | 3.48 | 4.347 |  |  |  |  |
|  | palette | 800 | 1200 | 1344 | 435 | 568.668 | 25 | 5 | 125 | 1500 |

# Text boxes

| Libellé HENKEL | Conditionnement | IDH | PCB | EAN UC (produit) | EAN UL (colis) | Nom. Douanière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pattex Tous Matériaux 290g | cartouche 290g | 1789251 | 12 | 3178041300070 | 3178041095945 | 35061000 |